|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование продукции, номер и объем партии** | **Изготовитель**  **импортер** | **Наименование контролирующего органа, выявившего несоответствие** | **Критерии несоответствия** | **Номер действующего постановления ГГСВ РБ О ЗАПРЕТЕ** | **Документ подтверждающий качество и безопасность** |
| 1. **1 Товары для детей** | | | | | | |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1. **2 Игрушки** | | | | | | |
| 2.1 | Игрушка: «Акварель, 12 цветов, предназначена для детей старше 3 лет, торговой марки Silwerhof. Артикул 1835797. Штриховой код 4630143125016. Дата изготовления 02.2023. | Изготовитель: ООО «Полипакс», 117623. Россия, г. Москва, ул. 2-я Мелитопольская, д. 4а, строение 6, помещение 1, [www.si](http://www.si)lwerhof.ru.  Грузоотправитель: ЧТУП «Дело компани», 225416, г. Барановичи, ул. Жукова. 2/2. | Протокол Гомельский облЦГЭиОЗ от 01.02.2024 № 8.4.4/19 | По показателям химической безопасности: фактическое значение определяемого вещества «формальдегид» в растворе дистиллированной воды в исследованном образце составило 0,384±0,052 мг/дм3, при требовании ТНПА - не более 0,1 мг/дм3. |  | Сертификат о соответствии № ЕАЭС RU С- RU.HE 16.В.02466/22 от 26.09.2022 до 25.09.2027 включительно. |
| 2.2 | Игрушка: «гуашь классическая, предназначенная для детского творчества и декоративно-оформительских работ по бумаге, картону, холсту, дереву, 6 цветов, 10 мл, торговой марки BRAUBERG® kids. Арт. 192374. Штриховой код 4606224394794. Дата изготовления 05.2023, срок годности 36 месяцев. | Изготовитель: ООО «ПОЛИПАКС», 117623, Россия, г, Москва, ул. 2-ая Мелитопольская, д. 4А, строение 6, помещение 1. Контроль качества - ООО «Офис-импэкс» (дистрибьютер). 394026, Россия, г. Воронеж. ул. 45 Стрелковой Дивизии, 261а. Грузоотправитель: ЧТУП «Дело компани», 225416, г. Барановичи, ул.  Жукова, 2/2. | Протокол Гомельский облЦГЭиОЗ от 01.02.2024 № 8.4.4/17 | По показателям химической безопасности: фактическое значение определяемого вещества «формальдегид» в растворе дистиллированной воды в исследованном образце составило 0,467±0,064 мг/дм3, при требовании ТНПА - не более 0,1 мг/дм3. |  | Сертификат о соответствии № ЕАЭС RU С- RU.HE16.B.02730/22 от 15.12.2022 до 04.12.2027 включительно. |
| 2.3 | Легкий пластилин застывающий, со стеками BRAUBERG kids 12 цветов, масса нетто 120г., артикул 106306. Для детей от 3-х лет. Штриховой код 4606224339467. Дата изготовления: 07.2023г. Срок годности 48 месяцев. | Изготовитель: БЕИФА ГРУП КО., ЛТД № 298 ДЖИАНГНАН РОУД (ИСТ), БЕЙЛУН, НИНБО, 315801, Китай.  Импортер в Республику Беларусь: ЗАО «Доброном», РБ, 220112 г. Минск, ул. Я. Лучины, 5. | Протокол Гомельский облЦГЭиОЗ  от 29.01.2024 № 8.2/8-10;  от 29.01.2024 № 8.4.4/14;  от 12.02.2024 № 8.4.4/24;  от 12.02.2024 № 8.4.4/254. | По показателю «формальдегид»:  фактическое значение 0,305+0,042 мг/дм3 при нормативе не более 0,1 мг/дм3;  фактическое значение более 0,5 мг/дм3 при нормативе не более 0,1 мг/дм3). | **Постановление ГГСВ РБ № 9 от 29.02.2024** | Сертификат соответствия ЕАЭС RU С-СN.ГА05.В.04335/23 Серия RU № 0443314, срок действия с 22.02.2023 по 21.02.2028 включительно. |
| 1. **3 Товары бытовой химии** | | | | | | |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1. **4 Парфюмерно-косметическая продукция** | | | | | | |
| 4.1 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1. **5 Средства личной гигиены** | | | | | | |
| 5.1 | Салфетки бумажные «GRATIAS». кексик, 33×33 см, 3 сл., 20 л, дата изготовления на упаковке 07,03.22. срок годности не ограничен, штриховой код: 46800004095729. Состав: 100 % целлюлозное волокно. | Изготовитель: ООО «ТишьюПром», 141201, РФ, Московская обл., Пушкинский муниципальный р-н. г. Пушкино, мкр-он Междуречье, ул. Славянская, д. 2, ком.73. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 141304. РФ, Московская обл., Сергиево-Посадский муниципальный р-н, городское поселение Сергиев Посад, г. Сергиев Посад, ул. Строительная, д.11 Б. Импортер: ООО «Евроторг», РБ, г. Минск, ул. Казинца, д. 52а, ком. 22. | Протокол Гомельский областной ЦГЭиОЗ от 19.02.2024 № 8.4.4/27 | По показателю «органолептика вытяжки: внешний вид» (фактическое значение показателя «органолептика вытяжки: внешний вид» - прозрачная жидкость без мути, осадка, светло-розового цвета, при требовании ТНПА - прозрачная жидкость без мути осадка и окраски |  | СГР № RU.01.РА.02.012.Е.002433.12.22 от 22.12.2022, срок действия не ограничен |
| 5.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1. **6 Изделия, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами** | | | | | | |
| **6.1 Упаковка** | | | | | | |
| 6.1.1 | Фольга алюминиевая для запекания пищевых продуктов, длина: 10м., ширина: 29см., толщина: 11 мкм. Дата изготовления: 25.12.2023г. Срок годности 5 лет. Состав: алюминий. Штриховой код: 4660117822115.  Дата изготовления: 11.01.2024г. | Изготовитель: ООО «ТДЗ», Россия, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Восточное Измайлово, ул. 15-я Парковая, д. 10, оф. 209, помещение V. Адрес производства: РФ, Орловская обл., Урицкий р-н, поселок городского типа Нарышкино, ул. Ленина, д. 51. Произведен и упакован по заказу ООО «Евроторг». Поставщик в Республику Беларусь: ООО «Евроторг» г. Минск, ул. Казинца, 52А-22. | Протокол Гомельский областной ЦГЭиОЗ от 26.02.2024 № 8.4.4/39 | По миграции химического вещества в модельные среды: миграция алюминия в 0,3 % раствор молочной кислоты при комнатной температуре, экспозиция 1 сутки составила 0,695 мг/л, при допустимом уровне миграции не более 0,500 мг/л.  По показателю «содержание алюминия в 0,3 % растворе молочной кислоты» (кипячение 30 минут с последующей выдержкой при комнатной температуре) –  10,64 ± 2,13 мг/дм3 при допустимом количестве миграции не более 0,500 мг/дм3 |  | Декларация о соответствии  ЕАЭС N RU Д-RU. РА08.В.62659/23 с 13.10.2023 по 11.10.2028 |
| 6.1.2 | Фольга алюминиевая бытового назначения в рулоне: фольга гладкая (тип ФГ) «Саянская фольга» для запекания пищевых продуктов особо прочная и пластичная в рулоне 10 метров, ширина 44 см, упакованном в полимерную пленку. ТУ 1811-005-53974937-2004, штрихкод 4605476004956. Дата изготовления 23.12.2023. Срок годности не ограничен при соблюдении условий хранения. | Изготовитель: ООО «РУСАЛ-Саянская Фольга», Россия,  141801, Московская обл., г. Дмитров, ул. Промышленная, стр. 20, корп.  47. Поставщик в РБ: ООО «Фикс Прайс Запад», г. Минск ул. Короля. 51, 6 этаж. Пом. 13, офис 13-14. Адрес погрузки: 246020, г. Гомель, ул. Борисенко, 5. | Протокол Мозырский зональный ЦГЭиОЗ от 26.02.2024 № 7.1.1/12 | По показателю «алюминий» — фактическая миграция алюминия при комнатной температуре и экспозиции 3 суток в 0,3 % растворе молочной кислоты составила 1,93 мг/л при допустимом не более 0,5 мг/л, фактическая миграция алюминия при температуре 80 °C и экспозиции 1 сутки в 0,3 % растворе молочной кислоты составила 1,67 мг/л при допустимом не более 0,5 мг/л |  | ДС ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.64713/22 дата регистрации 14.02.2022 действует до 13.02.2027. |
| 6.1.3 | Фольга алюминиевая AZUR, артикул 090190, длина Юм, ширина 29 см, ТУ: 1811-001-44434969-2003, дата изготовления 02.2022, срок годности не ограничен | Изготовитель: ООО «Алфойл 2008», Россия, г. Москва, ул. Октябрьская, д.  80, стр. 6.  Поставщик: ООО «СЭЛЬВИН», г. Минск, ул. Академика Купревича, 14-37, грузоотправитель: ООО «Санта Ритейл», г. Брест, ул. Сов. Конституции, д. 26/1, магазин Санта-308 Солигорск, пункт погрузки: г. Солигорск, ул. Октябрьская, 38, пункт разгрузки: г. Минск, ул. Плеханова, 91. | Протокол Республиканский ЦГЭиОЗ №15-16 ГН/5.2-6-84 от 12.03.2024 | По показателям: «алюминий в водной вытяжке» при нормируемом значении показателя не более 0,5 мг/дм3, фактическое значение составило 0,65 мг/дм3; «железо в 0,3% растворе молочной кислоты» при нормируемом значении показателя не более 0,3 мг/дм3, фактическое значение составило 0,98 мг/дм3; «алюминий в 0,3% растворе молочной кислоты» при нормируемом значении показателя не более 0,5 мг/дм3, фактическое значение составило 202 мг/дм3 |  | Декларация о соответствии  ЕАЭС №RU Д- RU.РА04.В.36176/23 с 08.10.2023 по 07.10.2028 включительно. |
| **6.2 Посуда, прочее** | | | | | | |
| 6.2.1 | Кастрюля из нержавеющей стали «GOOD» (d20, крыш) 2.1 л, aрт.GCASS-d20, диаметр 20 см, со стеклянной крышкой. Дата изготовления: 11.2023, срок годности не ограничен. Штриховой код: 6973627527370. Материал: нержавеющая сталь, стекло. | Изготовитель: Market Union Со., Ltd. Адрес изготовителя: Китай. Импортер в Республику Беларусь: ЗАО «Доброном», РБ, г. Минск, ул. Я. Лучины, 5 | Протокол Минский городской ЦГЭот 12.02.2024 № 5 7-20/00111-00115 | По физико-химическом показателям: железо в 1% растворе уксусной кислоты при 80°С - 0.971 мг/дм3, при нормируемом показателе не более 0.3 мг/дм3;  марганец в 1% растворе уксусной кислоты при 80°С- 0,279 мг/дм3 при нормируемом показателе не более 0.1 мг/дм3 |  |  |
| 6.2.2 | Решетка - гриль 6 секций «BBQ time», 31×24 см. Состав: высококачественная пищевая сталь, дерево. Аrt.: 80-018, ш.к.- 4627076576206. Дата изготовления - 10.2020г., срок годности - не ограничен | Изготовитель: Си.Си.Уай.Эл. (С.C.Y.L. Янцзян, Гуандун, Китай. Импортер: ОДО «Виталюр», 223010, Минский р-н, 9-ый км Московского шоссе, АБК, к.1.  Импортер в Республику Беларусь: ИООО «БЕЛБОГЕМИЯ», 220012, г. Минск, ул. Толбухина, 2А-2. | Протокол Минский городской ЦГЭ № 57-20/00210-00214 от 26.02.2024г. | По показателю «железо в 1% растворе уксусной кислоты при 80 °C»: при нормируемом значении показателя не более 0,300 мг/дм3, фактическое значение составило 1,480 мг/дм3 |  |  |
| 6.2.3 | Салатник металлический с пластмассовой крышкой 14см - 1601-14. Используется в процессе приготовления пищи и для сервировки стола, ш.к, - 4814554081677. Дата изготовления - 09.2021г., срок годности - не ограничен | Изготовитель: «HousewareTradeExportimportLimited» Румс 05-15, 13А/Ф., СаусТаур, Харбор Сити, 17 Кантон роад, Гонконг, Китай.  Импортер в Республику Беларусь: ИООО «БЕЛБОГЕМИЯ», 220012, г. Минск, ул. Толбухина, 2А-2. | Протокол Минский городской ЦГЭ № 57-20/00210-00214 от 26.02.2024г. | По показателю «железо в 1% растворе уксусной кислоты»: при нормируемом значении показателя не более 0,300 мг/дм3, фактическое значение составило 1,049 мг/дм3 |  |  |
| 6.2.4 | Ложка, столовая из коррозионно-стойкой стали (арт. К52111) | Изготовитель: Китай. Импортер в Республику Беларусь: ОДО «РОСПРОДУКТ», г. Минск, ул. Тимирязева, 46. | Протокол Минский городской от 19.02.2024 № 57-20/00016-00022 | По физико- химическом показателям: железо в 1% растворе уксусной кислоты при 80⁰С - 0,891 мг/дм3 при нормируемом показателе не более 0,3 мг/дм3 |  |  |
| 6.2.5 | Крышка универсальная, многоразмерная, размер крышки: 24\*26\*28с.м., артикул: 350ММ-ОТ-36, дата производства сентябрь 2023, срок службы не ограничен, ш.к. 6901420174583, материал: стекло, силикон,  полипропилен, металл; назначение: для пищевых продуктов, можно использовать в духовке, изготовлено из термостойкого стекла, жаропрочного силикона | Изготовитель: ON THE TRADING СО., LIMITED. ROОM708, FLООR7, NO.529 ZONGZE NORTH ROAD, BEIYUAN STREET, YIWU ZHEJIANG, Китай; импортёр в РБ: ООО «СмартОптима», 220092, г. Минск, ул. Болеслава Берута, 3Б, оф. 910, тел.+375(44)7973672.  Грузоотправитель: ООО «СмартОптима», 220092, г. Минск, ул. Болеслава Берута, 3Б, оф. 910, тел. +375(44)7973672. | Протокол Витебский облЦГЭиОЗ №1.01.4.30 от 01.03.2024 | По показателю «допустимое количество миграции спирта метилового и водную вытяжку» - фактическое значение показателя составило 1,16мг/дм3 при норме не более 0,200 мг/дм3 |  |  |
| 6.2.6 | Решетка-гриль с антипригарным покрытием «Grillboom» (30x40x3см), срок годности не ограничен; ш.к: 4680259211646 | Изготовитель: Китай, Кукбест Янгцзян Лимитед. 3 Норт Бейхуан Рд., Янгцзян, Гуандун.  Импортеры в Республику Беларусь: ООО «МНР Ритейл», РБ, г. Минск, ул. Голубка, 2;  ООО «Санта Ритэйл», 224032, РБ, г. Брест ул. Советской Конституции, д. 26/1. | Протокол Минский городской ЦГЭ  от 26.02.2024г. № 57-20/00221-00228,  от 01.03.2024г. № 57-20/00232-00232 (контр. проба) | По показателям «железо в 1% растворе уксусной кислоты при 80°С» и «марганец в 1% растворе уксусной кислоты при 80°С»: при нормируемом значении показателя не более 0,3 мг/дм3 и 0,1 мг/ дм3 соответственно, фактические значения составили 0,507 мг/дм3 и 0,217 мг/дм3 соответственно.  Контрольная проба -«железо в 1% растворе уксусной кислоты при 80°С»: при нормируемом значении показателя не более 0,3 мг/дм3, фактические значения составили 0,793 мг/дм3 |  |  |
| 1. **7 Товары легкой промышленности** | | | | | | |
| 7.1 | Майка мужская, модель: РМ-011, размерный код 52; состав: 100% хлопок; дата изготовления: апрель 2023г.; ш/к 4673734990037 | Изготовитель: «AL AMIR MUSTAFA», Хонобод, ш. Кампирровот МФЙ Мироб кучаси, Республика Узбекистан; импортёр в РБ: ООО «ОптРитейл», 223039, Минская обл., Минский р-н, Хатежинский с/с, аг. Хатежино, ул. Центральная, д. 18Б, кор. 1, пом. 47, УНП 692197462 | Протокол Пинский зональный ЦГЭ  № 4/04-5г от 16.02.2024 | По показателю «гигроскопичность» (фактическое значение 0,4 % при нормативном значении не < 6%) |  | Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С- UZ.HB54.B.03916/23срок действия с 31.01.2023 по 30.01.2028 |
| 7.2 |  |  |  |  |  |  |
| **8 Мебель, строительные материалы** | | | | | | |
| 8.1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **9 Лакокрасочная продукция** | | | | | |  |
| 9.1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **10 Химическая продукция** | | | | | | |
| 10.1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |